手動式エポキシ樹脂注入工法（座金付きパイプ）施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・確認は目視及びクラックスケール等による。

・補修範囲をチョーク等で明示する。

清　　　　　掃　　　　　◇ひび割れに沿って汚れを除去し、清掃する。

↓　　　　　　　　　・巾50mm程度を清掃する。

マ ー キ ン グ　　　　　◇注入孔位置のマーキングを行う。

↓　　　　　　　　　・注入孔位置をスケール等で測定し、チョーク等で明示する。

・注入孔間隔　巾0.3mm以下　　50～100mm

巾0.3～0.5mm 　100～200mm

巾0.5～1.0mm　 150～250mm

計　量・混練り　　　　　◇パテ状エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで

↓　　　　　　　　　混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

パイプ取り付け　　　 　 ◇注入孔に注入パイプを取り付ける。

↓　　　　　　　　　・パテ状エポキシ樹脂で取り付ける。

仮止めシール　　　　　　◇ひび割れ部をシールする。

↓　　　　　　　　　・パテ状エポキシ樹脂をパテヘラ等で塗布し、巾30mm、厚

さ2mm程度にシールする。

・裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監督員と協

議し、裏面に仮止めシール材を行うか又は裏面より流失し

ない粘度の注入材を使用する。

養　　　　　生　　　　　◇パテ状エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・衝撃を与えないようにし降雨等からも適切な養生を行う。

計　量・混練り　　　　　◇注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで

↓　　　　　　　　　混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

・挙動しないひび割れに使用する注入材はJIS A 6024の硬質

形低粘度形、硬質形中粘度形とする。

・挙動するひび割れに使用する注入材は JIS A 6024の軟質形

低粘度形、軟質形中粘度形とする。

注　　　　　入　　　　　◇混練りしたエポキシ樹脂をゆっくり注入する。

↓　　　　　　　　　・エポキシ樹脂の注入量は特記による。

・注入時は、シール部からの漏れをチェックし、注入する。

・垂直方向のひび割れは、下部の注入孔から上部へ順次注入

する。

・水平方向のひび割れは、片端部の注入孔から他端へ順次注

入する。

養　　　　　生　　　　　◇注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　注入孔を密封したまま適切な養生を行う。

仕　　上　　げ　　　　　◇注入用エポキシ樹脂の硬化を見計らい仮止めシール材及び注

入パイプを適切な方法で撤去し、清掃を行う。

手動式エポキシ樹脂注入工法（座金付きパイプ）使用材料

| 材種 | 材質その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| シール材・ パイプ取付材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ5 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 3kg/ｾｯﾄ 1kg/ｾｯﾄ |
| 注入用ﾊﾟｲﾌﾟ | φ10mm座金付き ｱﾙﾐﾆｳﾑ製ﾊﾟｲﾌﾟ |  |  | 1000本/ ｹｰｽ |
| 注入材 | JIS A 6024 軟質形 低粘度形 JIS A 6024 軟質形 中粘度形 JIS A 6024 硬質形 低粘度形 JIS A 6024 硬質形 中粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ556L ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ556M ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ551 ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ573 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ 6kg/ｾｯﾄ 6kg/ｾｯﾄ 6kg/ｾｯﾄ |